CARACTERISTICAS DE LAS EMULSIONES

La resistencia a la tinta y a los otros productos químicos utilizados en el proceso

* La resistencia mecánica

* La definición del perfil

* El puenteo de la malla

* La resolución

Cada una de estas propiedades, sin embargo, puede ser afectada por medio de la técnica de aplicación.  El logro de la  calidad máxima depende del método de aplicación y del equipo utilizado para la exposición y el revelado.

SISTEMAS DE ESTENCIL ANTIGUOS

Películas de esténcil cortadas a mano

Directo/Indirecto (la emulsión + la película no sensibilizada)

Emulsión de bicromato  sensibilizada

Películas basadas en gelatinas indirectas

Películas capilares Diazo

Películas sintéticas indirectas

SISTEMAS DE ESTENCIL MODERNOS

Emulsiones Diazo fotopolímero

Emulsiones de SBQ fotopolímero

Películas capilares Diazo fotopolímero

Derivados de los sistemas SBQ

Los sistemas modernos poseen ventajas sobre los sistemas de esténcil antiguos. Tienen generalmente mejores cualidades de copia y requieren menos recubrimientos en la pantalla. Los sistemas de Diazo fotopolímero poseen resistencias de esténcil antiguos, tanto para tintas base agua como solventes y u.v.

SISTEMAS DIAZO

Las emulsiones Diazoicas se desarrollaron a partir de 1950, y aún se utilizan, Son de calidad media a baja en relación con la resistencia química y mecánica, y con las cualidades de copiado. Hoy se utilizan principalmente en las aplicaciones que no son críticas acerca de la calidad de la pantalla.

SBQ FOTOPOLIMERO Y SUS DERIVADOS

Los sistemas sensibilizados de SBQ y sus derivados son emulsiones pre sensibilizadas de exposición extremadamente rápida. Comparados con las emulsiones Diazo, el tiempo de exposición es aproximadamente  15 veces más veloz. Esta es una gran ventaja para los impresores de grandes formatos que necesitan una distancia excesiva entre la lámpara de exposición y el marco de vacío. También son apropiados para acelerar el proceso de exposición al utilizar fuentes de luz más débiles. El principal campo de aplicación es la impresión de camisetas y prendas, en donde tienen que realizarse muchos centenares de marcos  cada día y se necesitan tiempos de exposición más rápidos.

Sin embargo, los tiempos rápidos de exposición también disminuyen la tolerancia de la exposición (latitud) para la exposición apropiada de la emulsión. El tiempo de exposición tiene que determinarse con exactitud. La sobre exposición, o la sub exposición, de unos pocos segundos cambiará dramáticamente la calidad de la pantalla. Las cualidades de copiado de los sistemas Diazo de alta calidad, pero no alcanzan la misma calidad que puede lograrse con los sistemas de Diazo fotopolímero (también conocidos como sistemas de curado dual). La resistencia química de los SBQ es buena, pero no es notable, debido a la manera en que se aplica el sistema.

SISTEMAS DE DIAZO FOTOPOLIMERO

Los sistemas de Diazo fotopolímero, también conocidos como ¨sistemas de curado dual¨ son una combinación de resinas Diazo sensibilizadoras y endurecedoras UV. La gran ventaja sobre todos los otros sistemas son las destacadas cualidades de copia y la resistencia química que pueden lograrse con esta química. Es aproximadamente de 5 a 8 veces más rápida en la exposición que las emulsiones  Diazoicas  estándar y, típicamente posee un contenido mayor de sólidos. Las emulsiones con mayor contenido de sólidos requieren menos cantidad de recubrimientos para lograr un cierto espesor de la emulsión. Otra ventaja es una muy amplia latitud de exposición. Las pantallas pueden exponerse correctamente y no hay un requerimiento para acortar el tiempo de exposición para el trabajo del detalle fino. Los sistemas de Diazo fotopolímero son en este momento el sistema con el mejor balance de desempeño y de calidad.